石炭溶融スラグを用いたモルタルのブリーディングに関する検討

石炭溶融スラグ　ブリーディング　砕石粉　モルタル　　　　　　　　　　　　石川嘉崇*1　  阿部道彦*2

1．はじめに

近年、天然資源の保護や廃棄物の再資源化といった、環境に配慮した取り組みが様々な分野で執り行われている。そのため、スラグ骨材や再生骨材などがコンクリートに使用されてきている。

スラグ細骨材である石炭溶融スラグと高炉スラグについては有害な不純物が含まれておらず、品質も安定していて、天然砂の代用に期待されている。しかし、石炭溶融スラグ細骨材を用いたコンクリートは、高炉スラグ細骨材を用いた場合と同様、ブリーディングに関して問題があるとされている。特に石炭溶融スラグはまだJIS化されておらず、構造用コンクリートの細骨材としての適用性を評価し、コンクリート用骨材として十分な有用性を有する使用方法（品質改善方法）を提示することが重要である。このため、天然砂である大井川産陸砂、標準砂および数似の性状を示すと考えられる高炉スラグ細骨材を比較用に取り上げ、ブリーディングの抑制方法を検討するため、モルタルにより実験を行うことにした。

図-1粒度分布

表-2物性値

| 記号 | 絶乾 密度 (g/cm3) | 吸 水 率 (%) | 粗 粒 率 (%) | 単位 容積 質量 (kg/ℓ) | 実 積 率 (%) | 微粒 分量 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | 2.68 | 1.32 | 3.05 | 1.85 | 69.0 | 2.5 |
| N | 2.63 | 0.21 | 2.46 | 1.83 | 69.6 | 0.48 |
| E | 2.63 | 0.40 | 2.95 | 1.79 | 68.1 | 0.86 |
| B | 2.74 | 0.71 | 2.52 | 1.66 | 60.6 | 1.5 |

表-1実験の要因と水準

| 要因 | 水準 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | シリーズ１ | シリーズ２ | シリーズ３ |
| 細骨材 | 大井川陸砂(O) 標準砂(N) 石炭溶融ｽﾗｸﾞ(E) 高炉ｽﾗｸﾞ(B) |  | 石炭溶融ｽﾗｸﾞ(E) 高炉ｽﾗｸﾞ(B) |
| 水ｾﾒﾝﾄ 比(%) | 40、50、60、70 | 45、55、65 |  |
| 単位 水量 | 細骨材ごとに 一定 | フロー値220±10mm になるように設定 |  |
| 石粉量 (%) | - | - | 5、10 |
| 容器寸法(cm) | - | 14φ×13, 5φ×10 |  |
| ﾌﾛｰ 試験 | ○ | ○ | ○ |
| ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 試験 | － | ○ | ○ |

*1 電源開発株式会社 上席研究員　　*2 工学院大学建築学科 教授

2.実験概要

実験は３つのシリーズに分けて行った。シリーズ１では水セメント比とフロー値の関係を検討し、シリーズ２ではフロー値を一定にしてブリーディングの比較を行った。シリーズ３ではブリーディングの低減効果を砕石粉を混入することにより検討した。表-1に実験の要因と水準を示す。

3.実験方法

3.1使用材料

表-2に使用した細骨材の物性値、図-1に粒度分布を示す。

3.2調合およびフレッシュ性状

- 表-3にモルタルの調合およびフレッシュ性状を示す。

3.3試験方法

表-3 調合およびフレッシュ性状

各種細骨材を用いたモルタルのフレッシュ性状については、フロー、単位容積質量、ブリーディング量および練り上がり温度について試験を行った。

モルタルのフロー試験は、JIS R 5201に準じて行った。

JIS A 1123のコンクリートのブリーディング試験方法では、最初の1時間は浮水を10分間隔で計測して、記録を行い、その後は30分間隔に計測することとなっている。しかし、今回のモルタル試験について、大井川陸砂および標準砂の場合は、既往の研究から30分間隔でもブリーディング量に差がないことが確認されているため、最初から30分間隔で計測を行うこととした。石炭溶融スラグ細骨材と高炉スラグ細骨材についてはまだ確認されていないため、JIS A 1123に準じた試験方法で行った。

図-2モルタルのフロー値と水セメント比の関係

図-3ブリーディング試験結果

モルタルの練混ぜおよびフレッシュ性状の試験は温度20℃±2℃の試験室で行った。

4.実験結果とその考察

4.1水セメント比とフロー値と関係 (シリーズ1)

図-2に各モルタルのフロー値と水セメント比の関係を示す。今回の試験では、水セメント比が40%の時に、フロー値が約210～220なるように各細骨材の単位水量を設定した。試験結果は２回の平均値である。これによると、水セメント比が40％より大きくなると、石炭溶融スラグ細骨材と高炉スラグ細骨材は、水セメント比50％のときの値を頂点にフロー値が下降する傾向となり、特に高炉スラグ細骨材でこの傾向が強かった。大井川陸砂と標準砂は、水セメント比60％から下降する傾向となった。これらの結果から、各スラグ細骨材は、各々決まった水セメント比の値までフロー値は増加し、それ以降は下降する傾向を示すことが認められた。これは、水セメント比が小さいときにはセメントペーストの粘性が高いために、細骨材の形状や表面性状などの特性の影響が小さいのに対して、水セメント比が大きいときには、セメントペーストの粘性が小さく、細骨材の特性の影響が強く出たものと考えられる。

図-4砕石粉混入時のブリーディング試験結果(Ｅ）

図-5砕石粉混入時のブリーディング試験結果(B)

□W/C65

△W/C55

○W/C45

□W/C65

△W/C55

○W/C45

4.2ブリーディング試験結果

(1)各種細骨材の比較 (シリーズ2)

図-3にブリーディングの試験結果を示す。石炭溶融スラグ細骨材および高炉スラグ細骨材を陸砂および標準砂と比較すると、石炭溶融スラグ細骨材と高炉スラグ細骨材の最終ブリーディング量は高い値を示した。また、初期におけるブリーディング量もかなり大きい値を示した。

(2)砕石粉の影響（シリーズ３）

図-6ブリーディング量と砕石粉の関係　その1

W/C65CCC

W/C55

W/C45

図-4～図-8に砕石粉を混入した石炭溶融スラグ細骨材および高炉スラグ細骨材のブリーディング試験結果を示す。砕石粉を混入した石炭溶融スラグ細骨材および高炉スラグ細骨材は、混入していないものと比べて、単位水量が増加したのにも関わらずブリーディング量が減少した。砕石粉を混入したモルタルは、混入していないものと比べて粘性が高くなり、このため、同一フロー値とするための単位水量が増加したと考えられる。

4.2 ブリーディング容器の寸法の影響

図-9は容器寸法14φ×13cmと５φ×10cmの比較をしたもので、試料の高さはいずれも8cmである。この図-9によると後者の方がややブリーディングが小さくなる傾向が認められた。

図-7ブリーディング量と砕石粉の関係　その2

W/C65CCC

W/C55

W/C45

5.まとめ

ブリーディングに及ぼす細骨材種類の影響について実験的に検討した結果はつぎのようにまとめられる。

（１）フロー値は、水セメント比の小さいときは細骨材の種類の影響をあまり受けないが、水セメント比が大きくなると、細骨材の種類の影響が顕著に現れる。

（２）ブリーディング量は、水セメント比と単位水量の影響を大きく受けるが、石炭溶融スラグ細骨材および、高炉スラグ細骨材を大井川陸砂、標準砂を比較すると、スラグ細骨材の方が、ブリーディング量が多い結果となった。これは、石炭溶融スラグ細骨材および高炉スラグ細骨材の粒子が大井川陸砂と標準砂に比べて、表面がガラス質であることが原因であると考えられる。

図-8ブリーディング量と単位水量の関係

5％

10％

5％

10％

（３）スラグ骨材の中でも特にブリーディング量が多い石炭溶融スラグ細骨材と高炉スラグ細骨材に対し、砕石粉を混入すると、単位水量は増加したが、ブリーディング量は低減した。砕石粉を5%混入した石炭溶融スラグ骨材と高炉スラグ細骨材は、大井川陸砂および標準砂と遜色がない値まで減少し、天然砂の代用として使用することができると考えられる。砕石粉を10％混入したものは、単位水量の増加が大きかった。

図-9容器14φと5φのブリーディング量の関係

（４）ブリーディング容器の寸法の影響については、直径を14φとしたものに比べて５φとしたものの方がブリーディング量はやや小さくなる傾向がみられた。

参考文献

- 1)石川・古川・阿部・友澤：石炭溶融スラグを用いたコンクリートの長期性状と耐久性状，コンクリート工学年次論文集，Vol.32, No.1, 2010, pp.71-76, 2010