低発熱セメントを使用したコンクリートの耐久性評価の迅速化

促進中性化　強度発現　低発熱セメント　　　　　　　　　　　中村　則清*1　　　　阿部　道彦*2

1.研究の背景と目的

表2　調合およびフレッシュ試験結果

| 種類 | W/C (%) | s/a (%) | 単位量(kg/m3) | フレッシュ性状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W | C | S | G | スランプ (cm) | 空気量 (%) | 単位容積 質量 (kg/m3) |
| N50 | 50 | 45.1 | 178 | 356 | 815 | 966 | 20.0 | 4.6 | 2315 |
| N60 | 60 | 46.4 | 180 | 300 | 858 | 966 | 18.5 | 4.7 | 2319 |
| N70 | 70 | 49.4 | 178 | 254 | 936 | 933 | 19.5 | 4.9 | 2277 |
| H50 | 50 | 44.8 | 180 | 360 | 804 | 966 | 20.5 | 5.2 | 2291 |
| H60 | 60 | 46.1 | 182 | 303 | 848 | 966 | 20.0 | 4.8 | 2289 |
| H70 | 70 | 49.2 | 180 | 257 | 927 | 933 | 20.0 | 4.9 | 2280 |
| MB50 | 50 | 45.2 | 178 | 356 | 818 | 966 | 18.0 | 5.0 | 2285 |
| MB60 | 60 | 46.6 | 179 | 298 | 865 | 966 | 18.0 | 5.2 | 2284 |
| MB70 | 70 | 49.3 | 180 | 257 | 931 | 933 | 20.0 | 5.1 | 2274 |
| MC50 | 50 | 45.3 | 178 | 356 | 820 | 966 | 18.5 | 5.0 | 2329 |
| MC60 | 60 | 46.6 | 179 | 298 | 866 | 966 | 18.0 | 4.8 | 2324 |
| MC70 | 70 | 50.1 | 181 | 259 | 945 | 917 | 18.0 | 4.7 | 2309 |
| L50 | 50 | 45.6 | 176 | 352 | 830 | 966 | 20.0 | 5.0 | 2341 |
| L60 | 60 | 47.0 | 176 | 293 | 879 | 966 | 19.5 | 4.5 | 2345 |
| L70 | 70 | 49.2 | 181 | 259 | 929 | 933 | 19.0 | 5.2 | 2317 |

表1　要因と水準

| 要因 | 水準 |
| --- | --- |
| 水セメント比(%) | 50, 60, 70 |
|  | 普通ポルトランドセメント(N) |
|  | 早強ポルトランドセメント(H)※1 |
| セメントの種類 | 中庸熱ポルトランドセメントB(MB)※2 |
|  | 中庸熱ポルトランドセメントC(MC)※2 |
|  | 低熱ポルトランドセメント(L)※2 |
| 養生方法 と養生期間 ( Week = W ) | 20℃水中 (W20) | 4W |
|  | 20℃封かん(S20) | 1W, 4W, 8W,13W |
|  | 40℃封かん(S40) | 1W, 2W, 4W, 8W |

※1は、W20-4W、S20-1W、S20-4W、S40-1W、S40-2Wのみ

※2は、S20-1Wは除く

コンクリートの中性化は、鉄筋コンクリート造建築物の耐久性を評価する上で重要な劣化現象の一つとされており、それに影響を及ぼす一般的な要因として、セメント、混和材料などの使用材料の種類、水セメント比、空気量、などの調合要因および養生条件などがある。

促進中性化試験方法はJIS A 1153で規定されているが、これは普通ポルトランドセメントを使用したコンクリートを主な対象としており、強度発現の遅い低発熱系のセメントや副産物起源のセメントを使用したコンクリートでは養生が不十分と考えられる。このため、ここではまずポルトランドセメントを使用したコンクリートを対象に、促進中性化開始前の養生条件が促進中性化に及ぼす影響について実験的検討を行い、強度発現の遅いセメントを用いた場合に対する促進養生の効果を把握することとした。

2.実験概要

実験の要因と水準を表1に示す。水セメント比は3水準とり、セメントは強度発現の異なる5種類のものを使用した。養生方法については、JISの標準養生を基準に、20℃封かん養生と、養生期間の短縮を意図した40℃封かん養生とし、それぞれ養生期間をセメント種類ごとに設定した。

3.実験方法

3.1使用材料および調合

セメントは、普通、早強、中庸熱2銘柄、低熱のポルトランドセメントを使用した。(以下、N、H、MB、MC、Lと略記する) それぞれ密度(g/cm3)は、3.16、3.14、3.19、3.21、3.22で、比表面積(cm2/g)は、3300、4480、3860、3300、3500である。細骨材は、大井川産陸砂(絶乾密度:2.68g/cm3、吸水率:1.32%、粗粒率:2.87)を使用し、粗骨材は、青梅産硬質砂岩砕石2005(絶乾密度:2.68g/cm3、吸水率:0.69%、実積率:60.9%)を使用した。混和剤は、AE減水剤を、水は水道水を使用した。調合は、目標スランプ18±2.5cm、目標空気量4.5±1.5%に設定した。表2に調合およびフレッシュ試験結果を示す。

3.2試験方法の詳細

供試体寸法については促進中性化試験用に10cm×10cm×40cmの鋼製型枠を二分割にして角柱(10cm×10cm×20cm)を作製し、圧縮強度と中性化の関係をみるために圧縮強度用の円柱供試体(φ10cm×20cm)も作製し、養生終了時に試験した。養生については、材齢1日で型枠を取り外した後、標準養生は20℃水中で4週間養生後、温度20±2℃、相対湿度60±5%RHの恒温恒湿室で4週間乾燥させた。封かん養生は温度20℃と40℃で行い、20℃封かんでは1、4、8、13週間、40℃封かんでは1、2、4、8週間養生後、温度20±2℃、相対湿度60±5%RHの恒温恒湿室で4週間乾燥させた。また、恒温恒湿室で乾燥を開始させて3～4週の間に、供試体の打込み面、底面および両端面をエポキシ樹脂でシールした。中性化の促進条件は、温度20±2℃、相対湿度60±5%RH、二酸化炭素濃度5±0.2%とし、促進材齢については1、4、8、13、26週間とした。

4.結果および考察

4.1中性化促進期間と中性化深さの関係

中性化促進期間(√週)と中性化深さの関係を図1に示す。両者の間には、比例関係(√t則)があるとされており、今回の実験においても、一部ばらつきがみられたものの、各種セメント、各養生条件ともに√t則が認められた。また、水セメント比が高くなるにつれて、中性化深さが大きくなることが確認された。これより求めた中性化速度係数を表3に示す。

4.2圧縮強度と中性化速度係数の関係

図1　中性化促進材齢(√週)と中性化深さの関係

圧縮強度と中性化速度係数の関係を温度ごとに図2、図3に示す。圧縮強度の逆数の平方根と中性化速度係数が直線的な関係を示していることから、セメント種類や養生条件に関わらず、圧縮強度が大きくなれば中性化速度係数が小さくなることが認められた。ただし、40℃封かんの場合には、圧縮強度と中性化速度係数の相関は良くなかった。また、セメントの種類により同一圧縮強度における中性化速度係数は異なる結果となった。また、各セメントについて、図2の20℃封かんと図3の40℃封かんを比較すると、封かん20℃より封かん40℃の方が近似線の傾きがやや小さくなっているが、これは40℃封かんでは強度発現が早いためと思われる。

4.3養生方法と中性化速度係数の関係

MBの各養生期間における中性化速度係数を水セメント比別に図4に示す。封かん養生について、養生温度が同じであれば、養生期間を長くすることによって中性化が小さくなることが確認された。標準養生したコンクリートの中性化速度係数は、40℃封かんで2週間養生させたものと同程度の値を示したが、水セメント比70％の時は40℃封かんで4週間養生させたものと同程度の値を示した。他のセメントについても同様の傾向が認められた。

次に、MBの各養生温度における中性化速度係数を水セメント比別に図5に示す。封かん養生について、養生期間が同じであれば、40℃で養生することによって中性化が小さくなることが確認された。20℃封かんで4週間養生したコンクリート(MB-S20-4W)の中性化速度係数は、標準養生より大きな値を示したが、40℃封かんで4週間養生したもの(MB-S40-4W)は、標準養生より小さな値を示した。また、他のセメントについても同様の傾向が見られた。長期間の養生と高温(40℃)での養生によりコンクリートの強度発現が促進され、中性化が抑えられたと考えられる。

表3　標準養生と養生条件ごとの中性化速度係数

| 養生条件 | W/C | N | H | MB | MC | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W20-4W 標準養生 | 50% | 2.83 | 3.45 | 3.10 | 3.54 | 3.06 |
|  | 60% | 4.96 | 5.82 | 5.17 | 5.45 | 4.85 |
|  | 70% | 6.31 | 8.57 | 7.15 | 9.79 | 8.44 |
| S20-4W | 50% | 2.13 | 3.21 | 3.80 | 3.53 | 3.59 |
|  | 60% | 5.83 | 6.23 | 6.06 | 5.78 | 5.88 |
|  | 70% | 7.83 | 8.30 | 7.69 | 8.36 | 7.81 |
| S20-8W | 50% | 1.06 |  | 2.95 | 3.56 | 1.13 |
|  | 60% | 5.69 |  | 5.06 | 5.87 | 4.86 |
|  | 70% | 6.99 |  | 8.48 | 8.46 | 7.40 |
| S20-13W | 50% | 4.37 |  | 0.80 | 2.96 | 0.72 |
|  | 60% | 6.07 |  | 4.58 | 5.93 | 3.83 |
|  | 70% | 7.59 |  | 8.34 | 8.29 | 7.49 |

| 養生条件 | W/C | N | H | MB | MC | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W20-4W 標準養生 | 50% | 2.83 | 3.45 | 3.10 | 3.54 | 3.06 |
|  | 60% | 4.96 | 5.82 | 5.17 | 5.45 | 4.85 |
|  | 70% | 6.31 | 8.57 | 7.15 | 9.79 | 8.44 |
| S40-2W | 50% | 2.93 | 3.66 | 3.85 | 4.13 | 3.45 |
|  | 60% | 5.22 | 5.75 | 5.36 | 6.36 | 5.46 |
|  | 70% | 6.81 | 8.37 | 8.66 | 10.0 | 8.60 |
| S40-4W | 50% | 1.19 |  | 2.72 | 3.37 | 2.79 |
|  | 60% | 5.36 |  | 4.57 | 5.58 | 5.09 |
|  | 70% | 7.43 |  | 6.82 | 7.84 | 8.09 |
| S40-8W | 50% | 1.58 |  | 2.74 | 3.53 | 0.92 |
|  | 60% | 6.03 |  | 5.15 | 5.58 | 4.11 |
|  | 70% | 8.09 |  | 9.22 | 8.19 | 8.50 |

図4　MBの各養生条件における中性化速度係数

図5　MBの各養生温度における中性化速度係数

図2　圧縮強度と中性化速度係数の関係（20℃）

図3　圧縮強度と中性化速度係数の関係（40℃）

4.4普通ポルトランドセメントの標準養生と、他セメントの封かん養生(S40)の関係

標準養生を行ったNの中性化深さをポルトランドセメントのポテンシャルの中性化深さとみなすこととし、Nの標準養生とH、MB、MC、Lの封かん40℃養生の関係を図6に示す。図6より、標準養生と同程度の中性化深かさになる養生期間は、W/C=50%の場合、H、MB、Lは1週、MCは4週、W/C=60%の場合、Hは2週、MB、MC、Lは4週、W/C=70%の場合、MBは4週で、その他は、今回設定した養生期間を超えることとなった。通常のコンクリートの水セメント比は65%以下のため、40℃封

かんの養生期間としては4週程度が妥当と考えられる。

4.5普通ポルトランドセメントの標準養生との比較

図７に標準養生と20℃封かん養生および40℃封かん養生の中性化速度係数による比較を示す。

4.5.1中庸熱ポルトランドセメント（MB）の場合

MBは20℃封かん養生の場合、水セメント比に関係な

く養生4週では標準養生よりも大きくなった。しかし、養生8週では水セメント比70％以外は標準養生と同程度の値を示した。40℃養生の場合、養生2週では標準養生よりも大きくなったが、養生4週では水セメント比に関係なく標準養生と同程度の値を示した。

4.5.2中庸熱ポルトランドセメント（MC）の場合

MCは20℃封かん養生の場合、養生4週、8週では標準養生より大きくなった。養生13週になって少しずつ小さくなっているが、標準養生よりも大きくなった。40℃封かん養生の場合、水セメント比50％の養生4週、8週が標準養生と同程度になったが、それ以外の場合には標準養生よりも大きくなった。

4.5.3低熱ポルトランドセメント（L）の場合

Lは20℃封かん養生の場合、養生4週では標準養生よりも大きくなった。しかし、養生8週では水セメント比70％以外は標準養生と同程度の値を示した。40℃封かん養生の場合、水セメント比50％と60％の養生4週では標準養生と同程度になったが、水セメント比70％ではいずれも標準養生よりも大きくなった。

図6　Nの標準養生とH、MB、MC、Lの封かん40℃養生の関係　　　図7　標準養生と20℃・40℃封かん養生の比較

5.まとめ

(1)中性化促進期間（√週）と中性化深さの間には、各種セメント、各養生条件ともに√ｔ則が認められた。

(2)圧縮強度の逆数の平方根と中性化速度係数の間には、直線的な関係な関係が認められたが、セメントの種類や養生条件によってやや異なった。

(3)20℃封かん養生（S20）より40℃封かん養生（S40）の方が、一部のセメントを除いて短期間の養生で標準養生と同程度の中性化となることが確認された。

(4)強度発現の遅いポルトランドセメントを使用した場合には、40℃養生より20℃養生より中性化が小さくなることが確認され、また、養生期間を普通ポルトランドセメントと同程度にできる可能性が示された。

謝辞

実験の実施にあたり、本学卒論生、宮崎雄君と山下修平君の協力を得ました。記して謝意を表します。

【参考文献】

1)和田利之他5名：低発熱型セメントを用いたコンクリートの中性化に関する研究，日本建築学会大会学術講演梗概集(その1、その2), pp.733-736, 2000.9

2)船本憲治他5名：中庸熱フライアッシュセメントを使用したコンクリートの耐久性に関する実験的研究(その4),建築学会大会学術講演梗概集, pp.173-174, 2009.8